## 平垫的作用编辑

1、加大螺丝与机器的接触面积。

2、消除弹簧垫在卸螺丝的时候对机器表面的损害。使用时必须是一弹簧垫一平垫，平垫挨着机器表面，弹簧垫在平垫和螺帽之间。

平垫的标准

各国的标准都不一样。

下面是美国的平垫标准：

| 规 格 Specification | 内径公差 Minor Diameter | 外径公差 Outside Diameter | 厚度公差 Thickness Tolerance | 厚度公差分解 Thickness Tolerance Disintegration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USS 3/16 | 6.22～6.73 | 14.15～14.66 | 0.91～1.65 | 0.91～1.40 |
| 1.40～1.65 |  |  |  |  |
| USS 1/4 | 7.80～8.31 | 18.47～19.02 | 1.30～2.03 | 1.30～1.65 |
| 1.65～2.03 |  |  |  |  |
| USS 5/16 | 9.40～9.91 | 22.05～22.99 | 1.63～2.64 | 1.63～2.20 |
| 2.20～2.64 |  |  |  |  |
| USS 3/8 | 11.00～11.51 | 25.22～26.16 | 1.63～2.64 | 1.63～2.20 |
| 2.20～2.64 |  |  |  |  |
| USS 7/16 | 12.57～13.08 | 31.57～32.51 | 1.63～2.64 | 1.63～2.20 |
| 2.20～2.64 |  |  |  |  |
| USS 1/2 | 14.15～14.60 | 34.75～35.69 | 2.18～3.35 | 2.18～2.70 |
| 2.70～3.00 |  |  |  |  |
| 3.00～3.35 |  |  |  |  |
| USS 9/16 | 15.75～16.26 | 37.13～38.07 | 2.18～3.35 | 2.18～2.70 |
| 2.70～3.00 |  |  |  |  |
| 3.00～3.35 |  |  |  |  |
| USS 5/8 | 17.30～18.24 | 44.27～45.21 | 2.74～4.06 | 2.74～3.20 |
| 3.20～3.60 |  |  |  |  |
| 3.60～4.06 |  |  |  |  |
| USS 3/4 | 20.45～21.39 | 50.62～51.56 | 3.10～4.50 | 3.10～3.60 |
| 3.60～4.20 |  |  |  |  |
| 4.20～4.50 |  |  |  |  |
| USS 7/8 | 23.65～24.58 | 56.97～57.91 | 3.45～4.88 | 3.45～4.00 |
| 4.00～4.30 |  |  |  |  |
| 4.30～4.88 |  |  |  |  |
| USS 1 | 26.80～27.74 | 63.32～64.26 | 3.45～4.88 | 3.45～4.00 |
| 4.00～4.30 |  |  |  |  |
| 4.30～4.88 |  |  |  |  |
| USS 11/8 | 31.57～32.51 | 69.67～70.61 | 3.45～4.88 | 3.45～4.00 |
| 4.00～4.30 |  |  |  |  |
| 4.30～4.88 |  |  |  |  |
| USS 11/4 | 34.75～35.69 | 76.02～76.96 | 3.45～4.88 | 3.45～4.00 |
| 4.00～4.30 |  |  |  |  |
| 4.30～4.88 |  |  |  |  |
| USS 13/8 | 37.85～39.24 | 82.30～83.69 | 3.89～5.41 | 3.89～4.40 |
| 4.40～5.00 |  |  |  |  |
| 5.00～5.41 |  |  |  |  |
| USS 11/2 | 41.02～42.42 | 88.65～90.04 | 3.89～5.41 | 3.89～4.40 |
| 4.40～5.00 |  |  |  |  |
| 5.00～5.41 |  |  |  |  |
| USS 15/8 | 44.20～45.59 | 95.00～96.39 | 3.89～5.41 | 3.89～4.40 |
| 4.40～5.00 |  |  |  |  |
| 5.00～5.41 |  |  |  |  |
| USS 13/4 | 47.37～48.77 | 101.35～102.74 | 3.89～5.41 | 3.89～4.40 |
| 4.40～5.00 |  |  |  |  |
| 5.00～5.41 |  |  |  |  |
| USS 17/8 | 50.55～51.04 | 107.70～109.09 | 3.89～5.41 | 3.89～4.40 |
| 4.40～5.00 |  |  |  |  |
| 5.00～5.41 |  |  |  |  |
| USS 2 | 53.72～55.12 | 114.05～115.44 | 3.89～5.41 | 3.89～4.40 |
| 4.40～5.00 |  |  |  |  |
| 5.00～5.41 |  |  |  |  |

## 3行业基础知识编辑

平垫，主要是用铁板冲压出来的，形状一般是一个平垫圈，中间有一个孔。这个孔大小规格一般都是根据客户要求来定的。

平垫圈通常是各种形状的薄件，用于减少摩擦、防止泄漏、隔离、防止松脱或分散压力。 许多材料和结构中都有这种部件，用于履行各类相似的功效。受螺纹紧固件的材料与工艺限制，螺栓等紧固件的支承面不大，因此为减小承压面的压应力保护被连接件的表面，其采用垫圈。　为防止连接副的松动采用防松的弹簧垫圈和多齿形锁紧垫圈、圆螺母止动垫圈以及鞍形、波形、锥形弹性垫圈。

平垫圈主要用于减小压强，当有的部位拧紧轴向力很大时，易使垫圈压成碟形，这时可改用材料和提高硬度来解决。

弹簧垫圈的锁紧效果一般，重要部位尽量少用或不用，而采用自锁结构。对于用于高速拧紧（气动或电动）的弹簧垫圈，最好采用表面磷化处理的垫圈，提高其减磨性能，否则易摩擦发热而烧坏或张口，甚至损坏被连接件表面。对于薄板连接处，不应采用弹簧垫圈结构。据统计，弹簧垫圈在汽车上使用得越来越少了。

齿形弹性垫圈中的连接齿形由于锁紧力大而且均匀，在汽车行业中使用较多，而间隔齿型的则少一些。

对于弹簧垫圈、弹性垫圈，根据国标，一般可选择 GB699-1999 《优质碳素结构钢》中的60 、 70钢和65Mn钢。

我国平垫圈标准共有9项，从2000-2002年分别批准发布了GB/T97.3－2000、GB/T5286－2001、GB/T95－2002、GB/T96.1－2002、GB/T96.2－2002、GB/T97.1－2002、GB/T97.2－2002、GB/T97.4－2002及 GB/T5287－2002 等平垫圈标准。

根据平垫圈性能等级，笔者推荐使用材料：

对于100HV级的可选用ST12、ST13及Q235、Q215、Q195等等，表面硬度可达到110HV左右；

对于140HV级的可选用 08F、08Al及10、10F等等，表面硬度可达到140HV左右；

对于200HV和300HV级的应选用45、50、60、70钢或65Mn钢，可通过热处理淬火回火达到200～300HV和300～400HV技术要求。

由于根据标准对于100HV 、140HV级的平垫圈可用低碳钢制造。一般企业在选用材料时大多数是采用宝钢材料，便于冷冲压。下面对Q/BQB403-2003宝钢标准作一点简述。

《冷连轧低碳钢板及钢带》及Q/BQB403－2003企业标准与BZJ407－1999标准相比有主要变化：

（1）对牌号进行了修改和整合，牌号由常用8种，整合为5种。St12改为DC01；ST13改为DC03；St14、St15改为DC04；BSC2改为DC05；St16、St14-T、BSC3改为DC06。

（2）表面质量级别由两种修改为三种：

较高级的精整表面（FB），表面允许有少量不影响成型性及涂、镀附着力的缺陷，如轻微的划伤、压痕、麻点、辊印及氧化色等。

高级的精整表面（FC）产品二面中较好的一面无肉眼可见的明显缺欠，另一面必须至少达到 FB 的要求。

超高级的精整表面（FD）产品二面中较好的一面不得有任何缺欠，即不能影响涂漆后的外观质量或电镀后的外观质量，另一面必须至少达到FB的要求。

（3）表面结构由四种修改为两种，并增加了表面粗糙度的控制值。表面结构为麻面（D）时的平均粗糙度Ra按0.6μm。

（4）取消了五种牌号化学成分中Si和残余元素的规定，对C、S、Alt 等元素的含量进行了修改

常州奥展  专业批发304 316  各类小平垫（GB848）平垫(GB97)、加大平垫(GB96)、特大平垫GB5287

电话：0519-88250859   88250968     传真：0519-88802273